SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

KARTONU, PAPIERU OFFSETOWEGO I PAPIERU OZDOBNEGO

(do wypełnienia w przypadku oferowania asortymentu równoważnego)

I GRUPA ASORTYMENTOWA - KARTON

1. Karton Alaska 300 g/m², Kwidzyn Polska, biały, wielowarstwowy, jednostronnie powlekany z kremowym spodem, w formacie B1 lub karton równoważny 300 g/m², biały, wielowarstwowy, jednostronnie powlekany z kremowym spodem, w formacie B1, 
o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura PN-ISO 536:1996 | g/m² | 300 ± 4% |  |
| Grubość PN-EN 20534:1995 | µm | 504 ± 4% |  |
| Sztywność wg Tabera wg PN-ISO 2493:1995 | wzdłużna | mNm | 27,3 ± 15% |  |
|  | poprzeczna |  | 13,0 ± 15% |  |
| Rozwarstwienie (Scott) wg TAPPI 833 pm-94 | J/m² | > 100 |  |
| Wytrzymałość powierzchni na zrywanie wg ISO 3782 | m/s | > 1,0 |  |
| Szorstkość wg PN-ISO 8791-4:1997 | µm | < 1,3 |  |
| Połysk 75º (Gardner) wg TAPPI 480 om-99 | % | > 45 |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60s) wg PN-EN 20535:1996 | g/m² | góra < 55, spód < 70 |  |
| Wilgotność wg PN-ISO 287:1994 | % | 7,5 ± 1% |  |

2. Karton Arktika 250 g/m², Kwidzyn Polska, biały, wielowarstwowy, dwustronnie powlekany z białym spodem, w formacie B1 lub karton równoważny 250 g/m², biały, wielowarstwowy, dwustronnie powlekany z białym spodem, w formacie B1, 
o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 250 ± 2,5% |  |
| Grubość | µm | 378 |  |
| Sztywność wg Tabera | wzdłużna | mNm | 13 ± 15% |  |
|  | poprzeczna |  | 6,8 ± 15% |  |
| Białość ISO 2470 - wierzch/spód | % | 92 - 91 |  |
| Szorstkość wg PN-ISO 8791-4:1997 | µm | < 1,4 |  |
| Połysk 75º (Gardner) wg TAPPI 480 om-99 | % | > 45 |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60s) wg PN-EN 20535:96 | g/m² | góra < 50, spód < 60 |  |
| Wilgotność wg PN ISO 287:1994 | % | 6,0 - 9,0 |  |

3. Karton Elfenbens 246 g/m², Koehler Niemcy, ozdobny, biały, dwustronnie tłoczony wzorem tkaniny lnianej (płótnowany), w formacie A1 lub karton równoważny 246 g/m², ozdobny, biały, dwustronnie tłoczony wzorem tkaniny lnianej (płótnowany), w formacie A1, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 246 ± 4% |  |
| Grubość | µm | 235 ± 10% |  |
| Sztywność wg L&W 5º | wzdłużna | mNm | 70 ± 17% |  |
|  | poprzeczna |  | 34 ± 20% |  |
| Objętość właściwa | cm³/g | 0,96 |  |
| Wytrzymałość na zrywanie wg Dennisona |  | 10 - 14 |  |

4. Karton Kaskad 270 g/m2, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie, 
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim lub karton równoważny 270 g/m2, kolorowy matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 270 |  |
| Grubość | µm | 340 |  |
| Objętość właściwa | cm³/g | 1,25 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 350 ± 50% |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60s) | g/m² | 22 - 26 |  |
| Przenikalność powietrza | cm³/min | < 1000 |  |
| pH |  | 7,5 – 8,0 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłużna | kN/m | 10,0 |  |
|  | poprzeczna |  | 5,9 |  |
| Wytrzymałość na przedarcie wg Elmendorfa | wzdłużna | N | min. 2 |  |
|  | poprzeczna |  | min. 2 |  |

5. Karton Kaskad 270 g/m2, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie, 
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze szarym lub karton równoważny 270 g/m2, kolorowy matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze szarym, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 270 |  |
| Grubość | µm | 340 |  |
| Objętość właściwa | cm³/g | 1,25 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 350 ± 50% |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60s) | g/m² | 22 - 26 |  |
| Przenikalność powietrza | cm³/min | < 1000 |  |
| pH |  | 7,5 – 8,0 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłużna | kN/m | 10,0 |  |
|  | poprzeczna |  | 5,9 |  |
| Wytrzymałość na przedarcie wg Elmendorfa | wzdłużna | N | min. 2 |  |
|  | poprzeczna |  | min. 2 |  |

6. Karton Kaskad 270 g/m2, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie, 
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym lub karton równoważny 270 g/m2, kolorowy matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 270 |  |
| Grubość | µm | 340 |  |
| Objętość właściwa | cm³/g | 1,25 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 350 ± 50% |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60s) | g/m² | 22 - 26 |  |
| Przenikalność powietrza | cm³/min | < 1000 |  |
| pH |  | 7,5 – 8,0 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłużna | kN/m | 10,0 |  |
|  | poprzeczna |  | 5,9 |  |
| Wytrzymałość na przedarcie wg Elmendorfa | wzdłużna | N | min. 2 |  |
|  | poprzeczna |  | min. 2 |  |

7. Karton Kaskad 270 g/m2, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony 
w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym lub karton równoważny 
270 g/m2, kolorowy matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wielkość |  |
| Gramatura | g/m² | 270 |  |
| Grubość | µm | 340 |  |
| Objętość właściwa | cm³/g | 1,25 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 350 ± 50% |  |
| Absorpcja wody (wg Cobba 60 s) | g/m² | 22 - 26 |  |
| Przenikalność powietrza | cm³/min | < 1000 |  |
| pH |  | 7,5 – 8,0 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | wzdłużna | kN/m | 10,0 |  |
|  | poprzeczna |  | 5,9 |  |
| Wytrzymałość na przedarcie wg Elmendorfa | wzdłużna | N | min. 2 |  |
|  | poprzeczna |  | min. 2 |  |

II GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER OFFSETOWY

1. Papier offsetowy biały Amber Graphic 80 g/m², Arctic Paper Polska, arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie A2 
lub równoważny papier offsetowy biały 80 g/m², arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie A2, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wartość |  |
| Gramatura | g/m² | 80 ± 3% |  |
| Grubość | µm | 99 ± 3% |  |
| Białość wg CIE |  | 143 ± 3 |  |
| Nieprzezroczystość | % | ≥ 92 |  |
| Jasność ISO 2470/D65% |  | 104 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 160 |  |
| Zalecana liniatura rastra |  | 133 – 150 lpi |  |

2. Papier offsetowy biały Amber Graphic 80 g/m², Arctic Paper Polska, arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie B2 
lub równoważny papier offsetowy biały 80 g/m², arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie B2, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wartość |  |
| Gramatura | g/m² | 80 ± 3% |  |
| Grubość | µm | 99 ± 3% |  |
| Białość wg CIE |  | 143 ± 3 |  |
| Nieprzezroczystość | % | ≥ 92 |  |
| Jasność ISO 2470/D65% |  | 104 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 160 |  |
| Zalecana liniatura rastra |  | 133 – 150 lpi |  |

3. Papier offsetowy biały Amber Preprint 90 g/m², Arctic Paper Polska, arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie B1 
lub równoważny papier offsetowy biały 90 g/m², arkuszowy, niepowlekany, posiadający bardzo małą skłonność do pylenia, w formacie B1, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wartość |  |
| Gramatura | g/m² | 90 ± 3% |  |
| Grubość | µm | 117 ± 3% |  |
| Białość wg CIE |  | 167 ± 3 |  |
| Nieprzezroczystość | % | ≥ 95 |  |
| Jasność ISO 2470/D65% |  | 110 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 200 |  |
| Zalecana liniatura rastra |  | 133 – 150 lpi |  |

4. Karton offsetowy biały Amber Graphic 240 g/m², Arctic Paper Polska, w formacie B1 lub równoważny karton offsetowy biały 240 g/m², w formacie B1, o parametrach nie gorszych niż:

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wartość |  |
| Gramatura | g/m² | 240 ± 3% |  |
| Grubość | µm | 270± 3% |  |
| Białość wg CIE |  | 143 ± 3% |  |
| Jasność (ISO 2470/D65 %) |  | 104 |  |
| Nieprzezroczystość | % | ≥ 99 |  |
| Szorstkość (wg Bendtsena) | ml/min | 220 |  |
| Zalecana liniatura rastra |  | 133 – 150 lpi |  |

III GRUPA ASORTYMENTOWA – PAPIER OZDOBNY

1. Papier HARTPOST 100 g/m², biały, ozdobny, bezdrzewny, fakturowany, tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny lnianej w formacie 61 cm x 86 cm lub równoważny papier 100 g/m², biały, ozdobny, bezdrzewny, fakturowany, tłoczony dwustronnie wzorem tkaniny lnianej w formacie 61 cm x 86 cm.

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Parametr | Jednostki | Wartość |  |
| Gramatura | g/m² | 100 |  |